Басова Ю.О., Глега О.Ф.

Науковий керівник д.т.н. Кожушко Г.М.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП 
ДЛЯ ПРЯМОЇ ЗАМІНИ ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ

Сьогодні великі надії в розвитку енергоекономічного освітлення пов'язують з використанням світлодіодних ламп (СВД-ламп). Вони вже зараз в окремих сферах витіснили лампи розжарювання та розрядні лампи і в недалекому майбутньому не будуть мати альтернативи застосування ще в цілому ряді світлових приладів і, навіть, галузях світлотехніки. Але незважаючи на значний прогрес, досягнутий за останні роки, якість цих джерел світла є актуальною проблемою сьогодення.

Характеристики світлодіодних ламп різних виробників, які наводяться в каталогах і рекламних матеріалах, досить істотно відрізняються, від реально досягнутих. Часто інформація стосується дослідних, а не комерційних зразків ламп, іноді наводяться світлотехнічні характеристики самих світловипромінюючих діодів, де не враховуються втрати потужності в системах живлення, зниження світлового потоку в результаті нагрівання p-n переходу світловипромінюючих діодів, втрати світлового потоку в оптичних системах та інш.

Мета цієї роботи – дослідження світлодіодних ламп для прямої заміни ламп розжарювання, які надходять на ринок України. Досліджували СВД лампи китайського та вітчизняного виробництва (із комплектуючих з південно-східної Азії) з колірною температурою 2700-3000 К. Вимірювання здійснювати з використанням стандартних методик на обладнанні ІФН ім. В.Е Лашкарьова.

Вимірювали споживану потужність, коефіцієнт потужності, світловий потік, координати кольоровості, індекс кольоропередачі, колірну температуру, просторовий розподіл світлового потоку, зміну світлових і електричних характеристик в процесі стабілізації ламп після запалювання.

Середні значення результатів вимірювання СВД-ламп наведені у табл. 1

Дослідження світлотехнічних характеристик в процесі стабілізації теплового режиму ламп після початку їх горіння протягом 15-30 хв. показали, що світловий потік (до стабілізації теплового режиму ламп) падає на 4-12%, Ткол зростає на 100-500 К, Ra зростає на 2-3 одиниці.

При зміні напруги живлення в межах 180-240 В колірна температура може змінюється для окремих ламп на 300-500 К, індекс кольоропередачі Ra - приблизно на 3-5 одиниць, світловий потік змінюється приблизно пропорційно зміні напруги. Для окремих конструкцій СВД-ламп джерело живлення функціонує як стабілізатор потужності, світловий потік, колірна температура, індекс кольоропередачі (при зміні напруги в досліджуваному діапазоні) практично не змінюється.

Таблиця 1 – Середні значення характерник досліджуваних СВД-ламп

| Позначення партії ламп | Світловий поток, лм |  | Потужність, Вт | Світлова відлдача, лм/Вт (виміряна) | Колірна температура, К |  | Ra |  | Клас енергетичної ефективності |  | сos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задекларований | виміряний |  |  | задекларований | виміряний | задекларований | виміряний | задекларований | виміряний |  |
| 1 (Китай) | 450 | 380 | 5,9 | 64,4 | 3000 | 3050 |  | 83 | А | А | 0,45 |
| 2 (Китай) | 810 | 680 | 10,7 | 63,6 | 2700 | 2750 |  | 81 | А | А | 0,92 |
| 3 (Україна) | 220 | 170 | 4,8 | 35,1 | 2700 | 2470 | 80 | 69 | А | В | 0,90 |
| 4 (Україна) | 400 | 330 | 6,5 | 50,8 | 2700 | 2888 | 80 | 77 | А | В | 0,65 |
| 5 (Україна, дослідні зразки) | – | 310 | 5,0 | 61,0 | – | 2800 |  | 78 | А | В | 0,97 |

Порівнюючи якість світла та ефективність світлодіодних ламп з КЛЛ (які є основними конкурентами СВД-ламп для загального освітлення) слід зазначити, що окремі досліджені партії по світловий віддачі вже перевершують ці показниками КЛЛ. Більшість виробників СВД-ламп мають високу колірну температуру (5000-6000 К), і нижчий, ніж у КЛЛ індекс кольоропередачі Ra, що не рекомендується для використання в житлових приміщеннях. Світлова віддача досліджених СВД ламп знаходиться в межах 35-70 лм Вт, що приблизно відповідає середньому рівню для КЛЛ (50-60 лм/Вт). Лампи мають велике розходження (розкид) характеристик по Ткол (більше 1000 К) і по зміні колірності в процесі стабілізації теплового режиму.

Більшість досліджених СВД-ламп китайського виробництва потужністю до 10 Вт мають низький коефіцієнт потужності – 0,4-0,6.

Були також досліджені дослідні зразки СВД-ламп вітчизняного виробництва, які мають коефіцієнт потужності 0,97-0,98, світлову віддачу для Тцв 2700-2900 - 61 лм / Вт, для Тцв 5000-6500 - 74 лм / Вт, Ra = 72-78.

З отриманих результатів дослідження СВД-ламп зроблено такі висновки:

- характеристики досліджуваних зразків не відповідають задекларованим даним по світловому потоку, індексу кольоропередачі, частково – по класу енергоефективаності;

- в процесі стабілізації в номінальному режимі спостерігався спад світлового потоку в межах 4-15%, стабілізація наступала протягом 1-40 хв., при цьому дещо змінювалися колірні характеристики (Ткол зросла на 100-500 К, Ra – на 2-4 одиниці);

- просторовий розподіл СВД ламп подібний просторовому розподілу ламп розжарювання, що дозволяє ефективно використовувати їх для прямої заміни в світлових приладах для ламп розжарювання.